## Slide 1: Teems photonics PIC

## Slide 2
Design of the PIC tested

## Slide 3
Design of the PIC tested

## Slide 4
Transmission at 1083 nm without protective blade
Chart: Total transmission: 71,90%
 | 71.5563 | 67.9668 | 73.7792 | 75.7274 | 74.5269 | 69.3855 | 74.3206 | 68.3571
Transmission at 1310 nm without protective blade
Chart: Total transmission 45,29%
 | 73.6411 | 56.0017 | 55.2211 | 42.1646 | 41.0346 | 49.2198 | 51.012 | 28.8617
TAP (dBm) : | 2,02
REF (dBm) : | 1,57
REF(mW) : | 1,4355
F/SWG(bas)/F (dBm) | 0,06
Power difference (dB) | -1,51
transmission(%) | 70,63175543
F/SWG(haut)/F (dBm) | -1,17
Power difference (dB) | -2,74
transmission(%) | 53,21082593
TAP (dBm) : | 2,02
REF (dBm) : | -3,88
REF(mW) : | 0,4093
F/SWG(bas)/F (dBm) | -4,42
Power difference (dB) | -0,54
transmission(%) | 88,30799004
F/SWG(haut)/F (dBm) | -4,42
Power difference (dB) | -0,54
transmission(%) | 88,30799004

## Slide 6
Transmission at 1083 nm with protective blade
Transmission at 1310 nm with protective blade
Chart: Total transmission : 59%
 | 59.5254 | 62.9187 | 63.4855 | 61.3626 | 57.2159 | 53.554 | 61.934 | 58.3911
Chart: Total transmission (guide 1-4): 58.73%
 | 57.7514 | 60.8065 | 58.9964 | 55.9381
TAP (dBm) : | 2,02
REF (dBm) : | -3,32
REF(mW) : | 0,4656
F/SWG(bas)/F (dBm) | -4,4
Power difference (dB) | -1,08
transmission(%) | 77,98301105
F/SWG(haut)/F (dBm) | -4
Power difference (dB) | -0,68
transmission(%) | 85,50667129
TAP (dBm) : | 2,03
REF (dBm) : | 1,32
REF(mW) : | 1,3552
F/SWG(bas)/F (dBm) | 0,42
Power difference (dB) | -0,9
transmission(%) | 81,28305162
F/SWG(haut)/F (dBm) | -0,06
Power difference (dB) | -1,38
transmission(%) | 72,77798045